# FASADECORR - hladká disperzní fasádní barva

Charakteristika:	Hladká disperzní fasádní barva s výbornou kryvostí určená především pro přetírání hladkých omítek a také pro přetírání dekorativních omítek, břízolitů a betonů. FASADECORR je omyvatelný, plně otěruvzdorný nátěr s charakteristickou dlouhodobou stálostí barevných odstínů a velmi vysokou přídržností.

Složení: 		Vodní disperze makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv, pigmentů a plniv.

Použití: 		K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových dřevovláknitých a dřevotřískových desek, minerálních podkladů a dále jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů.

Podklad:		Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáním a omytím. Před použitím FASADECORRUu doporučujeme podklad penetrovat DECOPENem.

Starší omítky a beton: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů oškrabáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou T1,T2 a napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN. U totálních vysprávek je nutné před použitím FASADECORRu opatřit podklad základním nátěrem PENETRALL dle předepsaného ředění.

Disperzní podklady: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrabáním a omytím. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou T1,T2 a spravovaná místa napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN.

Plynosilikáty a jiné lehčené materiály: Podklad musí být suchý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty. Podklad se napenetruje 1 – 2 nátěry DECOPENu, zředěným v poměru 1:9. Pak se nanese na podklad armovací stěrka DECOFIX 3010, v tloušťce cca 2 mm, a vtlačí se tkanina, která se překryje opět stěrkou DECOFIX 3010, povrch se vyrovná, případně vybrousí. Pro dosažení kvalitního povrchu doporučujeme vyrovnat tento podklad vyrovnávací maltou T1,T2 a opět napenetrovat DECOPENem.

Břízolity a minerální dekorativní omítky: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty. Staré nepřilnavé části je nutné odstranit, nerovnosti vyspravit daným typem dekorativní omítky nebo břízolitu a napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN.

Ředidlo: 		Voda

Ředění:		1. nátěr 	15 - 20% vody

2. nátěr 	  5 - 10% vody

Odstín:		Bílý + odstíny dle vzorkovnice COLORMIX 2010 exteriér fy ROMIX, popřípadě na přání.

Nanášení:		Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

UPOZORNĚNÍ:

FASADECORR se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání.

Příklad nátěrového postupu u staré omítky:

- Odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot.

- Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou T1,T2.

- Spravovaná místa napenetrujeme DECOPENem.

- Po 6 hodinách provedeme dvojnásobný nátěr FASADECORRem. Druhý nátěr se provede nejdříve za 6 hod po

předcházejícím nátěru.

Technické parametry výrobku:

| Parametr | Zkušební postup | Výsledek | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Přídržnost k betonu | ČSN 73 2577 | 1,5 | MPa |
| Přídržnost k pórobetonu | ČSN 73 2577 | min. 0,4 | MPa |
| Vodotěsnost na betonu | ČSN 73 2578 | max. 0,04 | L/m2 za 30 min. |
| Vodotěsnost na pórobetonu | ČSN 73 2578 | max. 0,09 | L/m2 za 30 min. |
| Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka | ČSN 73 2580 | 0,08 | m |
| Mrazuvzdornost – přídržnost k betonu po 25 zmrazovacích cyklech | ČSN 73 2579 | 2,1 | MPa |
| Mrazuvzdornost – přídržnost k pórobetonu po 25 zmrazovacích cyklech | ČSN 73 2579 | 0,21 | MPa |
| Odolnost proti náhlým teplotním změnám – přídržnost k betonu po 25 teplotních změnách | ČSN 73 2581 | 1,4 | MPa |
| Zdravotní a hygienická nezávadnost | posouzení. | vyhovuje |  |

Spotřeba: 		0,2 - 0,3 kg/ 1m2 při 2 nátěrech na hladký povrch.

Doba zasychání:		6 – 12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Hustota: 			1,45-1,55 g/cm3

Pracovní teplota: 		+ 5oC až 25oC pro podklad i vzduch.

Balení:			Plastové kbelíky á 5, 10, 15 a 25 kg.

Skladování:		24 měsíců v  uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout.

Bezpečnost a hygiena práce: 	Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut. Vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Poznámka: