## Fasadecorr Sand – jemně zrnitá fasádní disperzní barva

### Charakteristika:

Jemně zrnitá disperzní barva s výbornou kryvostí určená především pro přetírání dekorativních omítek, břízolitů a také pro hladné fasády. Fasadeorr sand je omyvatelný, plně otěru vzdorný nátěr s charakteristickou dlouhodobou stálostí barevných odstínů. Pro svůj přirozený zhled je vhodné na fasádě Fasadecorr sand kombinovat s omítkami

### Složení:

Vodní disperze makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv, pigmentů a plniv

### Podklad:

K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových, disperzních omítek, betonů, lehčených stavebních hmot, cementotřískových, dřevovláknitých, dřevotřískových a dále je určena jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů

### Ředidlo:

Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě

Nové omítky: podklad musí výt suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáváním a omytím. Před použitím Fasadecorr sand se doporučuje podklad penetrovat penetrací DECOPEN

Starší betony a omítky: podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím, nerovnosti vyspravit pryskyřicovou jemnou omítkou T/1, T/2 a spravovaná místa napenetrovat penetrací DECOPEN. U totálních vysprávek je nutné před použitím Fasadecorr Sand opatřit poklad základním nátěrem Penetol dle předepsaného ředění.

Disperzní podklady: podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a omytím. Nerovnosti je třeba vyspravit pryskyřicovou jemnou omítkou T/1, T/2 a spravovaná místa penetračním prostředkem DECOPEN.

Plynosilikáty a jiné lehčené materiály: podklad musí být suchý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a omytím, nerovnosti vyspravit pryskyřicovou jemnou omítkou T/1, T/2 a důkladně napenetrovat Penetrací koncentrát. Dále se podklad přestěrkuje stěrkovací hmotouDECOFIX 3000 nebo DECOFIX 3010 do které se vtlačí okamžitě armovací mřížka. Po zatvrdnutí stěrkovací hmoty se povrch přestěrkuje ještě jednou. Po vyzrání stěrky se napenetruje penetrací PEKO.

Břízolity a minerální dekorativní omítky: podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty. Staré přilnavé části je nutné odstranit, nerovnosti vyspravit daným typem dekorativní omítky nebo břízolitu a napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN.

### Ředění:

Ředění se provádí vodou.

1. nátěr 15-20%

2. nátěr 5-10%

### Odstín:

Bílý + odstíny dle vzorkovníku COLORMIX Romix

### Nanášení

Váleček nebo štětka

### Doporučený nátěrový postup pro staré omítky

1. odstranění starých nepřilnavých materiálů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot

2. Větší nerovnosti vyrovnat pryskyřicovou jemnou omítkou T/1, T/2

3. spravovaná místa napenetrovat penetrací DECOPEN

4. po 6 hodinách provést dvojnásobný nátěr Fasadecorrem sand dle předepsaného ředění s minimální prodlevou 6 hodin v závislosti na počasí.

### Technické parametry výrobku

| Parametr | Zkušební postup | Výsledek | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Přídržnost k vápenocemntové omítce | ČSN 73 2577 | 0,76 | MPa |
| Přídržnost k betonu | ČSN 73 2577 | 0,94 | MPa |
| Vodotěsnost na porobetonu | ČSN 73 2578 | 0,34 | l/m2 |
| Propustnost vodních par | ČSN EN ISO 7783 | 0,21 | m |
| Mrazuvzdornost na betonu po 25 cyklech | ČSN 73 2579 | 1,41 | MPa |

### UPOZORNĚNÍ

Fasadecorr sand se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadně ovlivnit dobu zrání.

### Spotřeba:

0,35 - 0,45 kg/m2 při 2 nátěrech na hladký povrch

### Doba zasychání:

6-12 hodin v závislosti na počasí, teplotě, vlhkosti

### Pracovní teplota:

+5°C až +25°C pro podklad i vzduch

### Hustota:

1,55-1,75 g/cm3

### Balení:

Plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg

### Skladování:

24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout

### Bělost:

Bělost 92-94%

### Bezpečnost a hygiena práce:

Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažením očí vypláchněte proudem vody po dobu asi 10 minut, vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí!